在GeSi量子点上低温生长Si覆盖层中的面缺陷

林健晖*，吴跃勤，崔健，樊永良，杨新菊，蒋最敏

复旦大学应用表面物理国家重点实验室  上海  200433

陈一

复旦大学材料学系  上海  200433

邹进

School of Engineering, University of Queensland, Brisbane QLD 4072, Australia and Centre for Microscopy and Microanalysis, University of Queensland, QLD 4072, Australia

* Email：041019022@fudan.edu.cn

摘要

在实际器件应用中，Ge/Si量子点往往需要被掩埋在Si材料中。这一方面可以钝化量子点表面，更好地利用量子点自身的物理特性制作新型光电子器件；另一方面利用量子点形成应变Si层，提高Si材料的迁移率，制成新型微电子器件。如果Si覆盖层在高温下生长，被掩埋量子点的形貌和组分将发生显著的变化，从而量子点的物理性质以及周围的应变Si的特性也随着发生明显变化。这不是人们所希望的。降低Si覆盖层的生长温度，可以使得被掩埋量子点的形貌和组分保持不变。然而低温生长的Si覆盖层的晶体质量尤其是随着覆盖层厚度的变化很少被人们关注。这对于利用量子点周围应变Si制作器件而言是一个十分重要的问题。本工作利用透射电子显微术(TEM)研究了在GeSi/Si(001)量子点上低温生长的Si覆盖层的晶体质量及其随覆盖层厚度的变化。

研究结果表明，在温度300 ℃下，覆盖Si层后量子点的形貌和组分保持不变，然而当Si覆盖层厚度超过一定数值时（20-30 nm），在量子点的正上方产生了层错或者微孪晶等面缺陷，并且这些面缺陷随着覆盖层厚度的增加扩展到样品表面（图1所示）。这一发现对应变Si层的器件应用无疑是值得关注的结果。另外，对于两个靠近的量子点，这种面缺陷在两个量子点的内侧上方优先产生。根据低温生长Si覆盖层中应变能随厚度的变化及其释放定性地解释了这些现象。

图1 样品的TEM图像。在300 ℃下，量子点分别覆盖了(a) 30, (b) 60 和 (c) 110 nm的Si层。