## Slide 1: 高温超导样品制备及转变温度测量
陈妙 10300300063
曲明月10300300072
指导老师：姚红英

## Slide 2: outline
背景介绍
实验原理与内容
实验结果的分析
课程外测试
结语

## Slide 3: 超导材料自1911年被发现以来经历了一个曲折的探索过程
发展缓慢
一个突破性的发现

## Slide 4: 实验原理
零电阻现象&迈斯纳效应
我们实验的主要内容

## Slide 5: 样品：
YBa2Cu3O7-δ
物质配比： Y2O3：BaCO3： CuO = 0.7564: 2.6372: 1.6064
第一阶段焙烧：将三种物质充分混合、研磨，在空气中焙烧
C：24℃
T: 60min
C: 770℃
T: 600min
从770℃自然冷却
第二阶段焙烧：充分研磨，用模具压成块，在氧气环境焙烧
C: 24℃
T: 60min
C: 840℃
T:1200min
C: 840℃
T: 60min
C: 650℃
T: 60min
从650℃自然冷却

## Slide 6: 最后的成品
烧制
打孔

## Slide 7: 样品测量前
恒流源
Vs
Vt
1:在样品表面钻4个小坑，深度约1mm
2:取5股银丝拧成麻花状作为导线
3:用合适的铟粒将导线一 头压紧在样品表面，1、4接恒流源，2、3端测量电压信号

## Slide 8: 为什么采用四引线法？
1
2
3
4
电压测量
电流
1、4通恒流源，在2、3处测量电压信号。
1、4引线与样品的接触点存在接触电阻，但是不影响2、3端的电压测量，2、3端虽然一样有接触电阻，但是由于电压输入阻抗非常大，接触电阻的影响几乎可以忽略

## Slide 9: 测量
杜瓦瓶内装有约1/3的液氮，与上部的空气形成温度梯度
通过调节样品杆的高度，进行从高温到低温以及从低温到高温的测量

## Slide 10: 第一次测量曲线
Vt=26.52mV
Tc=91.7K
Vt=30.10mV
Tc=100.1K
选取升温曲线：与理论的转变温度90K相差10K
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
90%
50%
10%
0.7K
0.2K

## Slide 11: 第二次测量曲线
考虑到铂电阻温度计与样品之间可能存在的温度滞后问题，我们在转变温度区域多取了几个测量点，并且延长每个测量点的测量时间。
Vt=26.42mV
Tc=91.5K
Vt=28.07mV
Tc=95K
降温曲线的转变温度几乎不变，升温曲线由100.1K降为95K，精确度提高
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
90%
50%
10%
0.7K
0.8K

## Slide 12
图线中可以看到：升温曲线与降温曲线测得的转变温度不同。
由于动态测量法测量时间的有限，样品并没有和环境达到一致的温度，而电阻温度计由于金属的导热性良好，温度响应较样品要快得多。

## Slide 13: 曲线的其他讨论
不是超导材料吗？
肿么还有电阻捏？

## Slide 14: 我们的猜想
1样品本身有一定的热容，造成样品内部有温度梯度，引起了载流子的扩散，产生了热电势
2环境的噪声或者测量仪器本身的干扰

## Slide 15: 最后窥探一下样品内部的结构
1用玛瑙研钵碾碎成足够细小的颗粒
2每份称取约1mg，用5ml左右的酒精分散
3超声，静置片刻后取上层清液
4在铜网上滴样，待其自然干燥
5将其放在透射电子显微镜下进行观察

## Slide 16: 电镜下样品小颗粒的全貌
在样品较薄的区域做电子衍射

## Slide 17: 美丽的电子衍射图谱

## Slide 18: 电镜下的高分辨图

## Slide 19
谢谢!