实验题目：磁光克尔效应测量磁各向异性

指导老师：吴义政

- 实验目的、意义和要求

利用磁光克尔效应测量磁性薄膜的磁信号和磁滞回线， 同时确定磁性薄膜的磁各向异性随薄膜厚度的影响。希望通过实验，学生能够了解磁光效应的原理以及实验装置， 同时掌握测量各向异性的方法，对特定材料体系了解决定磁各向异性的因素。

- 参考书籍与材料

1 《凝聚态磁性物理》， 姜寿亭等， 科学出版社

- 实验前需了解的相关知识

原理方面的问题：

1  检偏器， 1/4波片等光学元件的原理。

  - 法拉第效应和磁光克尔效应的原理。

实验方面的问题：

- 光学光路搭建

2   光探测器原理。

- 实验室可提供的器材

磁光测量所属的光学元件、磁铁和计算机。

- 实验内容和要求

1  原理上， 了解磁光测量的三种配置， 了解利用磁光效应测量各向异性的原理。

2.  实验上能够搭建磁光克尔效应所用的光路， 并能够调试实验到最佳状态，并探索提高实验精度的方法。

3.  能够分析不同方向的磁矩对于磁光克尔效应的影响。

六、实验报告的要求

1实验原理；

2 介绍所组装仪器的实验原理及实验方法；

3 记录实验中出现的各种实验现象，对其进行分析、讨论；

4 记录实验数据，并对结果进行分析讨论；

5 写出本实验的总结、收获和体会。